| Физические характеристики продукта |
| --- |
| Твердость | (по Шору A) | 90-94 |
| Удлинение при разрыве, 25°C | % | 220-280 |
| Прочность на раздир, 25° C | кН/м | 34.5 / 36.1 |
| Прочность на разрыв, 25*С | МПа | 12.1 / 12.6 |
| Химическая стойкость |  | высокая |
| Расход материалов (при толщине покрытия 1 мм) |  | 1 литр на м² |
| Гигроскопичность, 25°C 30 дней | % | 3 |
| Истирание по Таберу c17, 1000 г |  | 11,6мг/1000 циклов |

Эластомерный материал  “PolyGuard-M1/ PolyGuard M11”

Высококачественное полимочевиноуретановое защитное эластомерное покрытие

| Физические свойства “PolyGuard M1/M11” (ISO) |
| --- |
| Вязкость, мПа при 25°C | 400 |
| Удельная плотность при 25*С | 1,15 |
| Масс. %/галлон @ 25 ° C фунтов/галлон | 9,63 |
| Внешний вид при 25°C: | вязкая жидкость |
| Физические свойства “PolyGuard-M1/M11 (полиольная смесь) |
| Вязкость, мПа при 25° C | 900 |
| Удельная плотность при 25°C: | 1,02 |
| Масс. %/галлон при 25° C фунтов/галлон | 8,5 |
| Внешний вид при 25°C: | вязкая жидкость |

| Технологические характеристики |
| --- |
| Твердые вещества по весу и объему | % | 100 |
| Соотношение компонентов |  | 1:1 |
| Время высыхания “на отлип” |  | 10-15 sec |
| Отверждение при 25*С |  | 5 - 8 мин |

Описание продукта:

“PolyGuard-M1/M11” является твердым полимочевиноуретановым эластомерным покрытием.

Данное покрытие разработано в качестве высокоэластичного защитного покрытия для всех субстратов и обеспечивает отличную химическую стойкость, и износостойкость.

Уникальные свойства:

“PolyGuard-M1/М11 сочетает в себе преимущества высоких эксплуатационных свойств покрытий на основе полимочевины и функциональностью, и низкой себестоимостью покрытий на основе полиуретанов.

- Отличная эластичность при низкой температуре

- Улучшенные свойства эластичности и растяжения

- Высокая износостойкость эластомерного покрытия

- Улучшенное  отверждение  при  низкой температуре

- Низкая чувствительность к влаге во время нанесения

Общее использование:

Эластомерное полимочевиноуретановое покрытие “PolyGuard-M1/M11” можно наращивать до любой толщины. При нанесении на наружные поверхности рекомендуется наносить покрытие в два слоя, до толщины 1-2 мм. Можно использовать более тонкий слой эластомерной пленки, при условии того, что на эластомерное покрытие наносится дополнительный слой защитного лака.

Основные применения:

- В качестве защитного износостойкого эластомерного покрытия (кузова пикапов, наружные а/м элементы, ступени джипов, в качестве защитного покрытия на грузовиках, прицепах и т.д.)

- В качестве вторичной защитной оболочки бетонных и стальных оснований (фундамент, стены домов, дорожки бассейнов, наружные стальные элементы и т.д.)

- На поверхностях, где требуется стойкость к химическим веществам и растворителям (азс станции, емкости для хим. реагентов, полы лабораторий, промышленных предприятий и т.д.)

- На деревянных, металлических и бетонных поверхностях, где требуется устойчивость к истиранию (палубы яхт, деревянные полы, настилы, фундамент, желоба, стальные элементы креплений и т.д.)

- Для покрытий, где требуется обеспечить

водонепроницаемость деревянных конструкций и

различных отделочных материалов (стены домой,

дачные постройки, облицовка, детские площадки и т.д.)

- На поверхностях, куда попадает или может скапливаться вода, где требуется устойчивость к химическим детергентам (покрытие бассейнов, наливные полы, внешняя облицовка, бетонные блоки и т.д.)

Хранение и обращение с эластомерным материалом:

Во избежание попадания влаги и порче эластомерных материалов, картриджи с эластомерными компонентами “A” и “B” следует хранить плотно закрытыми. Рекомендуется хранить картриджи с эластомером при температуре в пределах 20( - 35°C. Для обеспечения наилучших результатов при нанесении покрытия, картриджи с эластомерным материалом не должны подвергаться заморозке (если это произошло, перед использованием, путем нагрева, необходимо разжижить твердые частицы эластомерных компонентов до жидкой консистенции). Для нагрева используйте конвекционные печи с хорошей вентиляцией или другие методы, при которых обеспечивается равномерное распределение тепла. Не используйте нагреватели или другие тепловые источники, которые могут привести к чрезмерному локальному нагреву картриджей. Во избежание ухудшения свойств продукта температура нагрева не должна превышать 60°C. При нанесении эластомерного покрытия всегда используйте защитную маску, перчатки и очки, избегайте попадания эластомерных компонентов на кожу и в глаза.